КЛАССИФИКАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ (КГГ)

Назначение – обогащение песков природных и отсева дробления скальных пород в потоке пульпы с получением товарного продукта заданной крупности. Эффективное удаление глинистых частиц крупностью менее 0,16мм.

Область применения – карьеры по производству строительных песков и щебня.

Требования – наличие электроснабжения участка и источника технического водоснабжения, требуемый объем определяется проектом.

Эффективность – по выделению класса -0,16 мм – 76%, класса -0,1 мм – 96%, класса -0,063 мм – 98%.

Преимуществами классификатора КГГ являются:

– разделение пульпы не требует дополнительных затрат энергии, т.к. процесс происходит под действием гравитационных сил;

– не требуется подача в классификатор пульпы с большим напором как в гидроциклон. В связи с этим затраты на подачу пульпы минимальные, а гидроабразивный износ практически отсутствует;

– выгрузка осажденного материала из классификатора осуществляться самотеком. Шлюз управляется оператором или автоматически;

– обеспечивается обезвоживание материала, достаточное для его складирования в конусный или штабельно-кольцевой склад.

Технологический процесс обогащения песка от тонкодисперсных примесей с применением классификаторов КГГ не требует организации карт намыва, что значительно снижает себестоимость переработки.

Возможны различные варианты исполнения классификатора.

С уважением,

Начальник технологического отдела

Института по проектированию горных предприятий НГУ

г.Днепропетровск, Украина

к.т.н., доцент Бондаренко А.А.

тел. +38-050-362-84-38

E-mail: gidravlik@ukr.net; www.AABondarenko.narod.ru