М и н с т е р с т в о  п р о м ы ш л е н н о й-  п о л и т и к и  У к р а и н ы

М и н и с т е р с т в о    о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  У к р а и н ы

Н а ц и о н а л ь н ы й   г о р н ы й   у н и в е р с и т е т

49027, м. Днепропетровск, пр. К. Маркса, 19; тел./факс (056) 744 –62 –14, телекс 143457 AGAT – SU: E – mail: polishchuks @ nmu.org.ua

Открытое акционерное общество «…»

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДОБЫЧИ И ОБОГАЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЕСКОВ

Краткая пояснительная записка

Главный специалист проектов,

к.т.н. доцент                                             		     А.А. Бондаренко

Bondarenkoa@nmu.org.ua;

моб. 8-050-362-84-38

Днепропетровск

2006

СОДЕРЖАНИЕ

1 Исходные данные к расчету…………………………………………………...3

2 Расчет эксплуатационных параметров системы

«грунтовой насос KBPL 300 – пульпопровод»……..………………………...5

2.1 Расчет параметров системы «грунтовой насос KBPL 300 –

пульпопровод» при частоте вращения вала насоса 530 об/мин………..5

2.2 Расчет параметров системы «грунтовой насос KBPL 300 –

пульпопровод» при частоте вращения вала насоса 650 об/мин………..6

2.2.1 Определение параметров системы «грунтовой насос

KBPL 300 – пульпопровод» при расстоянии

гидротранспортирования =200м……………………………….6

2.2.2 Определение параметров системы «грунтовой насос

KBPL 300 – пульпопровод» при расстоянии

гидротранспортирования =400м……………………………….8

Выводы……………………………………………………………………………9

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К РАСЧЕТУ

- Грунтовой насос – KBPL 300

Данные характеристики грунтового насоса KBPL 300 в пределах рабочего участка, частота вращения 530 об/мин, рабочая среда – вода.

| Производительность по воде, м3/ч | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напор, м.в.ст. | 37 | 36,5 | 36 | 35,5 | 35,2 | 35 | 34,5 | 34 | 33,5 | 33 | 32,5 | 31,7 | 31 |
| Мощность потребляемая, кВт | 100 | 107 | 115 | 120 | 130 | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 |

Данные характеристики грунтового насоса KBPL 300 в пределах рабочего участка, частота вращения 650 об/мин, рабочая среда – вода.

| Производительность по воде, м3/ч | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напор, м.в.ст. | 55,5 | 55 | 54,7 | 54 | 53,5 | 53,2 | 52,9 | 52,4 | 51,7 | 51 | 50,3 | 49,6 | 49 | 48,3 | 47,6 | 46,9 |
| Мощность потребляемая, кВт | 179 | 188 | 204 | 215 | 227 | 240 | 250 | 260 | 270 | 283 | 290 | 302 | 310 | 320 | 330 | 340 |

- Полезное ископаемое – песок разнозернистый, пылеватый;

Коэффициент пористости грунта – 0,5;

Средневзвешенный гранулометрический состав песка, %

| Размер частиц мм | 10-5 | 5-2 | 2-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | Менее 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание фракций | 2,3 | 12,0 | 16,4 | 22,8 | 33,8 | 6,2 | 2,3 | 3,2 | 1,0 |

3. Глубина добычи полезного ископаемого – 12 м;

4. Годовой фонд рабочего времени предприятия – 4048 часов.

2 РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

«ГРУНТОВОЙ НАСОС KBPL 300 – ПУЛЬПОПРОВОД»

2.1 Расчет параметров системы «грунтовой насос KBPL 300 – пульпопровод» при частоте вращения вала насоса 530 об/мин

Расчет параметров гидротранспортной системы «грунтовой насос KBPL 300 – пульпопровод» при частоте вращения вала насоса 530 об/мин выполнен с применением компьютерной программы (автор Бондаренко А.А.) составленной в пакете MathCad на базе известных и апробированных зависимостей.

В результате расчета установлено, что при частоте вращения вала грунтового насоса KBPL 300 при минимальном расстоянии транспортирования =30м грунтовой насос обеспечит работу гидротранспортной системы только по варианту 2 (рис. 1), при этом производительность системы по пульпе составит около =1230. Работа гидравлической системы по варианту 1 (рис. 1) будет сопровождаться значительным снижением производительности (менее 600 ) и неуверенной работой насоса.

2.2 Расчет параметров системы «грунтовой насос KBPL 300 – пульпопровод» при частоте вращения вала насоса 650 об/мин

В результате расчета параметров гидротранспортной системы «грунтовой насос KBPL 300 – пульпопровод» с применением указанной компьютерной программы установлено, что для реальных условий применения системы, применительно к условиям песчаного карьера предприятия, рациональна работа гидротранспортной системы с частотой вращения рабочего колеса насоса более 530 об/мин, например 650 об/мин. Ниже рассмотрена работа системы при расстоянии гидротранспортирования =200м и =400м.

2.2.1 Определение параметров системы «грунтовой насос KBPL 300 – пульпопровод» при расстоянии гидротранспортирования =200м. Результаты расчета в виде расходно-напорной характеристики приведены на рисунках 3,4.

Таким образом, в результате расчета установлено, что потребляемая электрическим двигателем мощность для варианта 1 составит =250 кВт, а для варианта 2 – =272 кВт, при этом производительность системы по пульпе составит соответственно  =1030,  =1200 или по сухому песку =280000,  =330000.

В результате экономического расчета установлено, что по статье «электроэнергия» себестоимость добычи и транспортирования песка составит соответственно =1,16, =1,07. За 1 год работы предприятия, при производительности 300 тыс.  разница затрат на добычу и транспортирование полезного ископаемого между вариантом 1 и вариантом 2 составит 26747 грн.

2.2.2 Определение параметров системы «грунтовой насос KBPL 300 – пульпопровод» при расстоянии гидротранспортирования =400м. Результаты расчета в виде расходно-напорной характеристики приведены на рисунках 5,6.

Таким образом, в результате расчета установлено, что потребляемая электрическим двигателем мощность для варианта 1 составит =210 кВт, а для варианта 2 – =230 кВт, при этом производительность системы по пульпе составит соответственно  =730,  =850 или по сухому песку =215000,  =255000.

В результате экономического расчета установлено, что по статье «электроэнергия» себестоимость добычи и транспортирования песка составит соответственно =1,27, =1,17. За 1 год работы предприятия, при производительности 230 тыс.  разница затрат на добычу и транспортирование полезного ископаемого между вариантом 1 и вариантом 2 составит 22350 грн.

3. ВЫВОДЫ

В результате краткого расчета параметров системы «грунтовой насос KBPL 300 – пульпопровод» можно сделать следующие выводы:

1. При работе системы с частотой вращения рабочего колеса насоса 530об/мин работа системы может быть эффективна только для варианта 2 при расстоянии гидротранспортирования до 30 м. Учитывая условия работы предприятия указанный вариант работы системы неприемлем т.к. может привести к переходу режима работы насоса в кавитационную область или область с повышенными удельными сопротивлениями, что значительно увеличит износ частей насоса и трубопровода и уменьшит их срок эксплуатации.

2. Для реальных, применительно к условиям работы предприятия, дальностей гидротранспортирования (до 400 м) рекомендуется повысить частоту вращения рабочего колеса грунтового насоса KBPL 300.

3. Для полного технико-экономического обоснования технологической схемы добычи и обогащения песка на песчаном карьере необходимо сравнение как вариантов гидротранспорта так и вариантов комплектации обогатительной установки.

# Text boxes

Рис. 2 – Расходно-напорная характеристика системы «грунтовой насос KBPL 300 – пульпопровод» при частоте вращения вала насоса 530 об/мин и =30м:

– характеристика насоса по пульпе;

– характеристика пульпопровода (вариант а);

– характеристика пульпопровода (вариант б).

а) Вариант 1

б) Вариант 2

Рис. 1 – Расчетная схема:

1 – землесосный снаряд; 2 – транспортный пульпопровод; 3 – обогатительная установка; 4 – отвальный конвейер; 5 – склад песка.

=12м; =7,4м; =7м; =2м; = 5м; =15,5м; =50м.

Рис. 3 – Расходно-напорная характеристика системы «грунтовой насос KBPL 300 – пульпопровод» при частоте вращения вала насоса 650 об/мин и =200м:

– характеристика насоса по пульпе;

– характеристика пульпопровода (вариант 1);

– характеристика пульпопровода (вариант 2).

Рис. 4 – Характеристика потребляемой мощности двигателя грунтового насоса KBPL 300:

– характеристика мощности по воде;

– характеристика мощности по пульпе.

Рис. 5 – Расходно-напорная характеристика системы «грунтовой насос KBPL 300 – пульпопровод» при частоте вращения вала насоса 650 об/мин и =400м:

– характеристика насоса по пульпе;

– характеристика пульпопровода (вариант 1);

– характеристика пульпопровода (вариант 2).

Рис. 6 – Характеристика потребляемой мощности двигателя грунтового насоса KBPL 300:

– характеристика мощности по воде;

– характеристика мощности по пульпе.